## Slide 1
金属－氧化物－半导体场效应晶体管
Metal Oxide Semiconductor Filed Effect Transistor
MOSFET

## Slide 2
体
结构参数：沟道长度 L、沟道宽度 W 、栅氧化层厚度tox
源漏PN结结深
材料参数：衬底掺杂浓度 、载流子迁移率
P-Si
栅
n+
n+
源
漏
w
L
1、MOSFET的物理结构
一个MOS电容和靠近MOS栅控区域的两个PN结组成。

## Slide 3
MOSFET是一个四端器件：
  栅 G （Gate），电压VG
  源 S （Source），电压VS
  漏 D （Drain），电压VD
  衬底 B （Body），电压VB
以源端为电压参考点，端电压定义为:
  漏源电压 VDS=VD - VS
  栅源电压 VGS=VG - VS
  体源电压 VBS=VB - VS
端电压的定义
MOSFET的结构是对称的，在不加电压时无法区分源和漏
Notes:   MOSFET的结构是对称的，在不加电压时无法区分源和漏。

## Slide 4
SiO2
P-Si衬底
坐标系的定义
不作特别声明时，一般假设源和体短接（接地）

## Slide 5
  长沟和宽沟MOSFET：W>>L>>dox>>沟道厚度
  衬底均匀掺杂
  氧化层中的各种电荷用薄层电荷等效，并假定其位于Si-SiO2界面
  强反型近似成立
基本假定（1）

## Slide 6
强反型近似
  强反型时：耗尽层宽度>>反型层厚度，耗尽层两端电压>>反型层两端的电压，耗尽层电荷>>反型层电荷
  强反型后，栅压再增加，将导致沟道载流子数目增加，但表面耗尽层宽度不变，耗尽层电荷不变，耗尽层两端电压不变 。
*通常我们假设反型层无限薄，载流子在硅表面形成面电荷层，并且在反型层中没有能带弯曲。
基本假定（2）

## Slide 7
在栅压为零时，源电极和漏电极被两个背靠背的PN结隔离，这时即使在源漏之间加上电压，也没有明显的漏源电流（忽略PN结的反向漏电流）
直流特性的定性描述：工作原理
p型衬底
IDS=0
VGS<VT
n+
n+
VDS>0
S
B
(a)

## Slide 8
当在栅上加有足够大的电压时，MOS结构的沟道区就会形成反型层，它可以把源区和漏区连通，形成导电沟道，这时如果在漏源间加有一定的偏压，就会有明显的电流流过。
直流特性的定性描述：工作原理
IDS
VGS>VT
n+
n+
VDS>0
p型衬底
S
B
D
(b)

## Slide 9
假设栅电压VGS>VT，漏电压VDS开始以较小的步长增加
当VDS很小时，它对反型层影响很小，表面沟道类似于一个简单电阻，漏电流与VDS成正比。
直流特性的定性描述：输出特性
ID=gdVDS
gd=
VDS
IDS
IDS
VGS>VT
n+
n+
VDS（小）>0
p型衬底
S
B
D
(b)
(c)

## Slide 10
gd=W/LnQn

## Slide 11
IDS
VGS>VT
n+
n+
VDS
p型衬底
S
B
D
在y处氧化层两侧的压降=

## Slide 12
VGS>VT
n+
n+
VDS=VDSat
p-substrate
S
B
IDS
Channel
Pinch-off
VGS-VT=VDS
VDS(sat)=VGS-VT

## Slide 13
VGS>VT
n+
n+
VD>VDsat
p-substrate
S
B
IDS
夹断区
Channel

## Slide 14
NMOSFET的输出特性曲线：长沟道器件的 IDS-VDS 特性
VDS
IDS
VGS>VT
VGS增加
VGS<VT
非线性区
饱和区
线性区

## Slide 15
MOSFET的转移特性曲线

## Slide 16
按照沟道类型分类
  NMOS：衬底为P型，源、漏区为重掺杂的n+, 沟道中载流子为电子
  PMOS：衬底为N型，源、漏区为重掺杂的P+，沟道中载流子为空穴
按照工作模式分类
  增强型：零栅压时不存在导电沟道
  耗尽型：零栅压时存在导电沟道
MOSFET共有4种类型：NMOS增强型、NMOS耗尽型，PMOS增强型、PMOS耗尽型
MOSFET的分类（1）

## Slide 19
I-V特性推导

## Slide 20
施加在沟道上，不影响栅电压对沟道电荷的控制

## Slide 21
缓变沟道近似(GCA)
二维泊松方程

## Slide 22: -(输出）特性推导

## Slide 26
VDS
IDS
VGS>VT
VGS增加
VGS<VT
非线性区
饱和区
线性区

## Slide 27
转移特性

## Slide 28
随有所上升；看起来与无关，但随增大，表面电场增强，载流子迁移率降低
提高跨导的方法
不考虑沟道长度调制效应，与无关
增大W/L
减薄氧化层厚度
提高载流子迁移率
适当增加

## Slide 29
饱和)
较小时，较大时，降低，不再成立
较小时，增加时，将减小
实际情况以后再讨论
理想)

## Slide 31
to determine the inversion carrier mobiliy from experimental results.
Consider an n-channel MOSFET with W=15m, L=2m, Cox=6.9×10-8F/cm2. assume that the drain current in the nonsaturetion region for Vds=0.1V is Id=35A at Vgs=1.5V and Id=75A at Vgs=2.5V
example 11.9(P496)

## Slide 32
室温下的NMOSFET，，，，。计算饱和时的漏电流。
NMOSFET和PMOSFET分别有下列参数：，(对NMOSFET),(对PMOSFET)。如果设计要求当时，，请问对NMOSFET和PMOSFET的宽长比分别是多少？