## Slide 1
MOSFET中的非理想特性
沟道长度调制
亚阈特性
迁移率的高场效应

## Slide 2
VGS>VT
n+
n+
VDS=VDSat
p-substrate
S
B
IDS
Channel
VDS(sat)=VGS-VT
VDS
IDS
VGS>VT
VGS增加
VGS<VT
非线性区
饱和区
线性区

## Slide 3
IDS
VGS>VT
n+
n+
VDS>VDSat
p型衬底
S
B
D
夹断区

## Slide 4
1、沟道长度调制效应
Channel Length Modulation

## Slide 5
：长沟道器件
：沟道调制效应起作用

## Slide 6
VA: 不随栅压变化
线性区 饱和区

## Slide 7
(Donald A.Neamen)
黄均鼎 汤庭鳌 胡喜光（复旦大学出版社）

## Slide 9
N-MOSFET, NA=21016, =0.4V, L=1.5m,,
,请比较实际的漏电流与理想值的比。如果这个比值不超过1.25.则最小的沟道长度是多少？
=0.6 V

## Slide 10
L=1.75 m
L=1.5m时， =0.35m
=(1.5-0.35)/1.5=23.3%

## Slide 11
亚阈电流及亚阈摆幅 subthreshold conduction and subthreshold swings

## Slide 12
VDS
IDS
VGS>VT
VGS增加
Cut-off
Ohmic
Saturated

## Slide 13: 亚阈区传导电流 subthreshold conduction
Weak inversion
EF
Ev
Ec
Ei

## Slide 14
亚阈电流
亚阈区是器件导通和关断必经的状态，非常重要。做为泄漏电流决定器件的动态功耗的大小。
亚阈区

## Slide 17
亚阈电流的推导

## Slide 22: 亚阈摆幅——S因子 Subthreshold swings
意义：漏电流减少到1/10所需要的栅压摆幅
S越小，器件导通和截止之间的转换就越容易，说明亚阈特性越好。

## Slide 23
S因子是MOSFET在亚阈状态工作时，用作逻辑开关时重要参数。为了提高MOSFET的亚阈区工作速度，就要求S值越小越好

## Slide 24
S与衬底掺杂及氧化层厚度有关。与器件尺寸没有关系。
CD:耗尽层电容
Cox:氧化层电容
室温条件下（T=300k），MOS型器件S的理论最小值为2.3KT/q=59.6mV/dec≈60 mV/dec
一般情况下是70mV/dec.

## Slide 25: S值的理论推导

## Slide 29: S值的控制
衬底反向偏压将使表面耗尽层电容CD减小，则S值减小；
界面陷阱的存在将增加一个与CD并联的陷阱容，使S值增大；
温度升高时，S值也将增大。
为此应当对MOSFET加上一定的衬偏电压和减小界面陷阱

## Slide 31: 迁移率

## Slide 32
根据库仑定律，有效表面电场表示为：
有效迁移率与有效电场之间关系用经验公式表示：
 |  | E0 (MV/cm) | ν
电子（表面） | 670 | 0.67 | 1.6
空穴（表面） | 160 | 0.7 | 1.0
空穴（衬底） | 290 | 0.35 | 1.0

## Slide 33
从图中可以看出，表面有效电场下，表面载流子迁移率远低于体迁移率的值。
Electron mobility versus VGS + VT for a long-channel (L = 20 µm) and a shortchannel (L = 1 µm) NMOS for different values of substrate bias. The solid line corresponds to the linear approximation used in (1.73). Reproduced from Park C. K. et al. (1991) A unified charge control model for long channel n-MOSFETs, IEEE Trans. Electron Devices, ED-38, 399–406

## Slide 34: to calculate the effective electric field at threshold for a given semiconductor doping
a p-type silicon substrate