## Slide 1
P-Ｎ结击穿

## Slide 2
击穿特性
反向偏置电压超过某一个值后，产生很大电流，这种现象叫击穿。

## Slide 3
隧道击穿：反向偏压增加，势垒升高，导带与价带的水平距离减少，电子由价带量子隧穿至导带的几率增加，反向电流增加，pn结击穿，也称为齐纳击穿，可恢复。窄带隙材料，重掺杂pn结。负的温度系数。
雪崩击穿：空间电荷区电场比较强，载流子能够获得足够的能量，与晶格原子碰撞时产生新的电子—空穴对，如此反复产生的击穿。可恢复。掺杂低，空间电荷区宽。 正的温度系数
热击穿：反向电流增大，温度升高——电流进一步增加，过热点，烧毁，永久性不可恢复。结面不平整，有缺陷等往往是首先发生局部过热地方
三种击穿模式

## Slide 4: 雪崩击穿

## Slide 6
电离率或：一个电子或空穴在单位长度的路程上通过碰撞电离产生的电子-空穴对数。

## Slide 8
雪崩击穿条件
一个载流子通过整个势垒区，碰撞电离产生的电子-空穴对数目接近于1时，就达到发生雪崩倍增击穿的条件

## Slide 9
对Si，；
对Ge，
电离率

## Slide 15
高耐压器件，掺杂浓度要低，需要平面结

## Slide 17
或者：

## Slide 19
穿通：
耐压器件要有足够大的空间电荷区

## Slide 20
PN结的温敏特性

## Slide 21
反向饱和电流的温敏效应
Eg0是绝对零度时的禁带宽度。对硅为1.17eV

## Slide 23
室温附近，对硅来说，温度每增加一度，反向电流增加15%，即温度每增加6C，反向电流增加一倍。

## Slide 24
正向电流和电压的温敏效应
忽略上式右边第一项，则

## Slide 25
电压变化率-1.7mV/ C。可见结电压对温度非常敏感，这一特性被用来精确测温和控温
恒流时，=0

## Slide 26
恒压下，dV=0，
对硅来说，室温下，
温度每增加1度，电流约增加6.7%，温度每增加10度，电流增一倍。

## Slide 28
1、The critical electric field for breakdown in silicon is approximately Ecrit = 4 x105 V/cm. Determine the maximum n-type doping concentration in an abrupt p+n junction such that the breakdown voltage is 30 V

## Slide 29: 异质结

## Slide 30
电子亲和势——electron affinity

W
Vacuum level
EC
EF
EV
 ＝E0-EC 电子亲和势
随半导体表面状态而变化。在我们现在讨论问题过程中，认为它不变。不同材料有不同的电子亲和势
W＝E0-EF 功函数
随掺杂浓度而变化。

## Slide 32
-

## Slide 33
Vacuum level

## Slide 35: 本章主要内容
稳态特性：空间电荷区、内建电势、空间电荷区中电场、电势分布、空间电荷区宽度、平衡条件下pn 结能带图、势垒电容
直流特性：理想I-V特性推导、耗尽层近似、实际pn结I-V特性、空间电荷区产生复合电流、大注入效应、大注入自建电场；
交流特性：小信号特性、扩散电容、扩散电阻、小信号等效电路；
开关特性：电荷控制方程及其推导、反向恢复时间
击穿特性：热击穿、雪崩击穿、隧道击穿、倍增因子、雪崩击穿的条件、穿通击穿