## Slide 1
PN结的开关特性

## Slide 2: PN结二极管的开关作用：
PN结二极管处于正向偏置时，允许通过较大的电流，处于反向偏置时通过二极管的电流很小，因此，常把处于正向偏置时二极管的工作状态称为开态，而把处于反向偏置时的工作状态叫作关态。可见结二极管能起到开关作用。
开态
关态

## Slide 3
反向偏置
k2闭合
k1闭合
正向偏置

## Slide 4
反向偏置，关态存储电荷Q=0
少子的分布——PN结的状态
正向偏置 开态

## Slide 5
存储电荷Q
反向偏置，关态
存储电荷Q=0
正向偏置 开态

## Slide 6: PN结的反向瞬变过程
ts：维持时间
tf：下降时间
toff：关断时间
关断时间比正向导通时间长得多，所以开关速率由关断时间决定。
I

## Slide 7
存储电荷量
注入电流越大，存储电荷越多；
少子寿命越长，存储电荷越多
PN结二极管的电荷贮存效应：PN结加一恒定的正向偏压时，载流子被注入并保持在结二极管中，在扩散区建立确定的非平衡少数载流子分布，这种现象称为电荷贮存效应。

## Slide 8
1、界面处梯度方向改变
2、界面处梯度大小不变
3、界面处浓度下降
pn(xn)>pn0，VJ0,
pn(xn)在减小，VJ也在减小
当t=ts时， pn (xn) =pn0，
Q=0， VJ＝0
关断过程一：维持阶段
0ts内
具体说

## Slide 9
关断过程二：下降阶段
由于反向偏压对PN区载流子 的抽取作用
I-V波形中的尾巴

## Slide 10
电荷控制方程
少子连续性方程（空穴在n区中扩散）
电荷控制方程——电流连续性方程的积分形式

## Slide 11
正向偏置时，IF=VF/RF
电荷控制方程

## Slide 13
通过解依赖于时间的连续性方程进行精确分析得到的是
定义贮存时间
为全部贮存电荷被去除
所需要的时间

## Slide 14
决定toff的三个因素 少子寿命
IF
IR
普通二极管不能做开关管，
减小结面积，减小电荷积累，
缩短少子寿命
掺金
GaAs

## Slide 16
In switching a pn junction from forward to reverse bias, assume that the ratio of reverse current, , to forward current, , is 0.2. (a) Determine the ratio of storage time to minority carrier lifetime, . (b) Repeat part (a) if the ratio ofto is 1.0.
A pn junction is switched from forward to reverse bias. We want to specify that=. Determine the required ratio of to to achieve this requirement. In this case, determine

## Slide 17
（1）电路中，C2和VD1串联，根据串联电路特性可知，C2和VD1要么同时接入电路，要么同时断开。如果只是需要C2并联在C1上，可以直接将C2并联在C1上，可是串入二极管VD1，说明VD1控制着C2的接入与断开。
（2）根据二极管的导通与截止特性可知，当需要C2接入电路时让VD1导通，当不需要C2接入电路时让VD1截止，二极管的这种工作方式称为开关方式，这样的电路称为二极管开关电路。
（3）二极管的导通与截止要有电压控制，电路中VD1正极通过电阻R1、开关S1与直流电压+V端相连，这一电压就是二极管的控制电压。
（4）电路中的开关S1用来控制工作电压+V是否接入电路。根据S1开关电路更容易确认二极管VD1工作在开关状态下，因为S1的开、关控制了二极管的导通与截止。