## Slide 1: 非理想特性分析

## Slide 2
发射结结深及面积的影响

## Slide 3
缓变基区晶体管

## Slide 4
空穴扩散趋势
自建电场
基区内杂质的浓度梯度使空穴具有向集电极运动的趋势；为维持基区的电中性，将有一个电场被建立。这个电场叫缓变基区自建电场。

## Slide 6
=0

## Slide 7
QG称为Gummel数

## Slide 8
对均匀掺杂基区，在放大状态下，
利用Gummel数，均匀基区和缓变基区晶体管的发射极电子电流有统一的表达式。

## Slide 9
发射区重掺杂效应
轻掺杂
重掺杂

## Slide 11: 基区宽度调制效应——Early effect

## Slide 12: 例题
T=300K, NB=5×1016，NC=2×1015，设冶金基区的宽度为0.7m，计算VCB分别为2V和10V时中性基区的宽度。

## Slide 18
Sah效应和Webster效应

## Slide 19
Sah效应——发射结复合电流的影响

## Slide 20
大注入下，为满足基区准中性条件
Webster效应——大注入效应
小注入时，

## Slide 21: 基区展宽效应——Kirk effect

## Slide 22
、
、

## Slide 23
，实际的基区宽度大于冶金基区的宽度
基区展宽是集电极电流密度很大时出现的一种效应，集电区掺杂浓度较低时尤其容易发生。这种效应增加基区的存储电荷，使电流增益下降，并有损器件的频率响应。

## Slide 25: 基区扩展电阻及发射极电流集边效应
空穴电流
空穴电流

## Slide 26
等电位
电位高到低
电位高到低
空穴电流
空穴电流

## Slide 28
=2
实际上，有效发射极条宽取：

## Slide 29: 实际晶体管直流工作曲线、反向饱和电流与击穿电压

## Slide 30
共基极接法－－输入特性

## Slide 31
共基极接法－－输出特性
，
=，Early效应失效了？
3才开始减小并最终降低为零

## Slide 32
共发射极接法－－输入特性
)

## Slide 33
共发射极接法－－输出特性
IB一定，VCE增大，Early效应， 放大倍数增大，IC增加明显。
VCE=VCB+VBE，IB不变，VBE增加 所以VCE下降，某一数值，VCB=0，器件进入饱和状态，在VCE=0时，下降至零。
VCE=VCB+VBE

## Slide 34
作业